文件修订履历

| 版本 | 修订理由与内容简述 | 修订日期 | 拟定 |
| --- | --- | --- | --- |

| 制 定： |  | 发行副本章： |
| --- | --- | --- |
| 审 核： |  |  |
| 核 准： |  |  |

1 目的

规定自制料成品的检验方法和步骤，确保满足规定要求。

2 范围

适用于银嘉含锌粉的质量检验工作。

3 职责和权限

本规范的实施者是质量管理中心，质量管理中心严格落实本规范，对实施过程及检验结果负责，并直接向总经理汇报。

对于本规范未能涵盖的特殊性形，品质部根据总经理授权进行处理。

4 取样要求

4.1  一批40kg取样1个，每个样品200g ，低于40kg取一个样200g

5 检验项目

| 检验项目 | 接受标准及方法 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 卫生安全 | 称料： 10g | 镉增加量≤0.0005mg/L 铅增加量≤0.001mg/L 铬增加量≤0.005mg/L 铁增加量≤0.06mg/L 锰增加量≤0.02mg/L 铝增加量≤0.02mg/L 铜增加量≤0.5mg/L 锌增加量≤1.5mg/L 银增加量≤0.005mg/L 砷增加量≤0.001mg/L 镍增加量≤0.002mg/L | - 1.用一次性250ml塑料方瓶称取10g材料加100ml浸泡液润洗两次，加100ml浸泡液摇匀浸泡24±1h，针筒滤膜过滤后加硝酸； - 2.用icp-ms测试离子浓度。 |
| 性能 | 称料： 3g | 锌含量10-15mg/L | 1.取3g材料研磨，筛分-120目粉末； 2.称取-120目粉末1g加入25ml王水微沸30s，冷却后中速滤纸过滤； 3.稀释1000倍用icp-ms测试离子浓度c1，空白对照浓度c0（王水稀释1000倍），含量=（c1-c0）*0.025 |
| 目数 | ZNP-80250料： 100g | 80-250目占比≥80% | - 1.称取ZNP-80250料100g，从上到下依次放80目、250目筛网进行震动筛分5min； - 2.称量目数区间占比。 |

6  检验结果处理方式

| 检验项目 | 卫生安全 | 性能 | 目数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验结果 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 处理方式 | 报废 | 报废 | 重新筛分 |
| 备注 | 全项合格入库 |  |  |