文件修订履历

| 版本 | 修订理由与内容简述 | 修订日期 | 拟定 |
| --- | --- | --- | --- |

| 制 定： |  | 发行副本章： |
| --- | --- | --- |
| 审 核： |  |  |
| 核 准： |  |  |

1 目的

明确来料检验的工作方式、方法及控制流程，确保来料品质满足规范要求，并能有效根据流程实施控制。

2 范围

本规范适用于偏硅酸的质量检验工作。

3 职责和权限

本规范的实施者是品质部，品质部严格落实本规范，对实施过程及检验结果负责，并直接向总经理汇报。

对于本规范未能涵盖的特殊性形，品质部根据总经理授权进行处理。对于本规范未能涵盖的特殊性形，品质部根据总经理授权进行处理。

4 取样要求

4.1.每100kg取样1个，每个样品400g

5 工作程序

原料仓库收货后即通知品质部进行来料检验，品质部根据本规范进行检验作业，并填写《富锶来料检验报告》，如果检验合格，则通知仓管将来料入库，如果检验不合格，则填写《来料品质问题反馈单》，发给采购部，由采购部推动供应商解决问题。

6 检验项目

6.1 原料（Y-XC-2040、Y-XC-4080）

| 检验项目 | 接受标准及方法 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全性 | 称料： 3g | 镉≤0.005mg/g 铅≤0.05mg/g 铬≤0.05mg/g 铁≤3mg/g 锰≤0.5mg/g 铝≤1mg/g 铜≤0.2mg/g 锌≤0.2mg/g 银≤0.05mg/g 砷≤0.001mg/g 镍≤0.002mg/g | 1.每100kg来料混匀取200g进行测试； 2.取3g材料研磨，筛分-120目粉末； 3.称取-120目粉末0.5g加入25ml王水微沸30s，冷却后中速滤纸过滤； - 4.用icp-ms测试离子浓度。 |
| 钙含量 | 称料： 3g | 钙含量≥320mg/g | 1.每100kg来料混匀取200g进行测试； 2.取3g材料研磨，筛分-120目粉末； 3.称取-120目粉末0.5g加入25ml王水微沸30s，冷却后中速滤纸过滤； - 4.用icp-ms测试离子浓度。 |
| 目数 | Y-XC-2040： 100g | 20-40目占比≥80% | - 1.称取来料100g，从上到下依次放20目、40目筛网进行震动筛分5min； - 2.称量目数区间占比。 |
|  | - XC-4080： - 100g | 40-80目占比≥80% | - 1.称取来料100g，从上到下依次放40目、80目筛网进行震动筛分5min； - 2.称量目数区间占比。 |

6.2 成品（XC-2040、XC-4080）

| 检验项目 | 接受标准及方法 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 浊度 | 称料： 100g | ≤90NTU | - 取100g来料，加入1000ml纯水，搅拌1min，浸泡1h，再搅拌1min，静置5min后，取其上清液，测试浊度、tds。 |
| tds |  | ≤30 |  |

6.3 成品（XC-80120）

| 检验项目 | 接受标准及方法 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全性 | 称料： 3g | 镉≤0.005mg/g 铅≤0.05mg/g 铬≤0.05mg/g 铁≤3mg/g 锰≤0.5mg/g 铝≤1mg/g 铜≤0.2mg/g 锌≤0.2mg/g 银≤0.05mg/g 砷≤0.001mg/g 镍≤0.002mg/g | 1.每100kg来料混匀取200g进行测试； 2.取3g材料研磨，筛分-120目粉末； 3.称取-120目粉末0.5g加入25ml王水微沸30s，冷却后中速滤纸过滤； - 4.用icp-ms测试离子浓度。 |
| 钙含量 | 称料： 3g | 钙含量≥320mg/g | 1.每100kg来料混匀取200g进行测试； 2.取3g材料研磨，筛分-120目粉末； 3.称取-120目粉末0.5g加入25ml王水微沸30s，冷却后中速滤纸过滤； - 4.用icp-ms测试离子浓度。 |
| 目数 | XC-80120： 100g | 80-120目占比≥80% | - 1.称取来料100g，从上到下依次放80目、120目筛网进行震动筛分5min； - 2.称量目数区间占比。 |

7  检验结果处理方式

7.1 原料（Y-XC-2040、Y-XC-4080）

| 检验项 | 安全性 | 钙含量 | 目数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验结果 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 处理方式 | 退货 | 退货 | 退货 |
| 备注 | 全项合格，入库 |  |  |

7.2 成品（XC-2040、XC-4080）

| 检验结果 | 不合格 |
| --- | --- |
| 处理方式 | 重新清洗 |

7.3 成品（XC-80120）

| 检验结果 | 不合格 |
| --- | --- |
| 处理方式 | 退货 |