文件修订履历

| 版本 | 修订理由与内容简述 | 修订日期 | 拟定 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 原料名称变更 | 2026/4/14 |  |
| A2 | 新增PMC-80325筛分目数指标 | 2026/5/12 | -325目占比≤10% |
| A3 | 新增AGC-2040检验标准 | 2026/8/20 |  |
| A4 | 新增AGC-80250重金属检验 | 2026/9/1 |  |

| 制 定： |  | 发行副本章： |
| --- | --- | --- |
| 审 核： |  |  |
| 核 准： |  |  |

1 目的

规定载银与抑菌料成品的检验方法和步骤，确保满足规定要求

2 适用范围

适用于载银与抑菌料成品的质量检验工作

3 职责和权限

本规范的实施者是品质部，品质部严格落实本规范，对实施过程及检验结果负责，并直接向总经理汇报。

对于本规范未能涵盖的特殊性形，品质部根据总经理授权进行处理

4 取样要求

每55~60kg取样1个，每个样品半包（约500g）

5 检验项目

5.1  AGC-80250成品检验

| 检验项目 | 测试方法 | 测试仪器 | 检验标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水分 | 称3gAGC-80250，用水分检测仪测定。 | 水分仪 | ≤10% |
| 浸泡安全 | 以无水氯化钙、碳酸氢钠、氯储备液配置标准浸泡液。用分析天平称取10gAGC-80250倒入500ml棕色瓶中，加入500ml浸泡液密闭后，翻转1次，避光静置14~16h，并配置空白对照样。取样时再次翻转1次后，倒出储备液并用快速滤纸过滤，测试PH/TDS变化量。滤液再次用0.45um针式过滤器过滤，约9~10ml滤液加入一滴硝酸，送检ICP测试银增加量。空白对照需同步测试。 | TDS笔（力辰TDS-10）、PH计（雷磁PH计）、ICP | - TDS变化量≤60 - PH变化量≤1.6 - 重金属释放量 - 铝≤20 ppb 铁≤60 ppb 锰≤20 ppb 铜≤200 ppb 锌≤200 ppb 砷≤1 ppb 镉≤0.5 ppb 铅≤1 ppb 银≤5 ppb 镍≤20ppb 铬≤5 ppb |
| 银载量 | 1.称取50g碳酸铵用1L定容瓶，定容至1L，配置5%碳酸铵溶液。（现配现用） 2. 称取2.5gAGC-80250，加入100ml锥形瓶中以及100ml 5%碳酸铵溶液，加入搅拌子，以250转/min搅拌溶液1h。用0.45um针式过滤器过滤溶液。用移液枪抽取5ml过滤液，加入45ml纯水稀释后用原子吸收测试银浓度为K mg/L。需做空白对照M。银载量计算为： K÷2.5-M mg/L | 原子吸收分光光度计 | 银载量：0.25~0.4 mg/g |

5.2  PMC-80325成品检验

| 检验项目 | 测试方法 | 测试仪器 | 检验标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水分 | 称5gPMC-80325，用水分检测仪测定。 | 水分仪 | ≤7% |
| 浸泡安全 | 以无水氯化钙、碳酸氢钠、氯储备液配置标准浸泡液。称取10gPMC-80325倒入500ml棕色瓶中，加入500ml浸泡液密闭后，翻转1次，避光静置14~16h，并配置空白对照样。取样时再次翻转1次后，倒出储备液并用快速滤纸过滤，测试PH/TDS变化量。滤液再次用0.45um针式过滤器过滤，约10ml滤液加入一滴硝酸，送检ICP测铜/锌增加量。空白对照需同步测试。 | TDS笔（力辰TDS-10）、PH计（雷磁PH计）、ICP | TDS变化量≤100 PH变化量≤1 铜离子增加量≤30ppb 锌离子增加量≤1500ppb |
| 上载量 | 称取0.1gPMC-80325，加入100ml锥形瓶中再加入100ml盐酸1+9（1份盐酸+9份纯水），加入搅拌子，以250转/min搅拌溶液30min。用快速滤纸过滤后，再用用0.45um针式过滤器过滤溶液。滤液稀释100倍后送检ICP，吸收测试浓度为K。需做空白对照M，铜/锌载量即为K×0.1 -M×0.1 mg/L。 | ICP | 铜载量：60~90 锌载量：8~16 |
| 目数分布 | 取测试料 100~120g，用震动筛分机测定目数分布，筛网选用325，振动球放置5个，开启震动5min后停止，称取并计算目数分布。（注意：不开启超声） | 振动筛分机 | -325目≤10% |
| 重金属含量测试 | 以无水氯化钙、碳酸氢钠、氯储备液配置标准浸泡液。称取10g材料倒入250ml一次性瓶中，加入100ml浸泡液密闭后，翻转1次，避光静置14~16h，并配置空白对照样。取样时再次翻转1次后，倒出储备液并用快速滤纸过滤，测试PH/TDS变化量。滤液再次用0.45um针式过滤器过滤，约10ml滤液加入一滴硝酸，送检ICP测重金属含量。空白对照需同步测试。 | ICP | 铝≤20 ppb 铁≤60 ppb 锰≤20 ppb 砷≤1 ppb 镉≤0.5 ppb 铅≤1 ppb 银≤5 ppb 总铬≤25 ppb 镍≤2 ppb |

5.3  AGC-2040成品检验

| 检验项目 | 测试方法 | 测试仪器 | 检验标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水分 | 称3gAGC-2040，用水分检测仪测定。 | 水分仪 | ≤10% |
| 浸泡安全 | 以无水氯化钙、碳酸氢钠、氯储备液配置标准浸泡液。用分析天平称取10gAGC-2040倒入一次性塑料瓶中，加入100ml浸泡液，翻转3次后静置2min，倒掉含有炭黑的上清液，一共洗3次后，倒入100ml浸泡液避光静置14~16h，并配置空白对照样。取样时再次翻转1次后，倒出储备液并用快速滤纸过滤，测试PH/TDS变化量。滤液再次用0.45um针式过滤器过滤，约9~10ml滤液加入一滴硝酸，送检ICP测试银增加量。空白对照需同步测试。 | TDS笔（力辰TDS-10）、PH计（雷磁PH计）、ICP | - TDS变化量≤30 - PH变化量≤0.5 - 重金属释放量 - 铝≤40 ppb 铁≤60 ppb 锰≤20 ppb 铜≤200 ppb 锌≤200 ppb 砷≤1 ppb 镉≤0.5 ppb 铅≤1 ppb 银≤10 ppb 镍≤20ppb 铬≤5 ppb |
| 银载量 | 1.称取50g碳酸铵用1L定容瓶，定容至1L，配置5%碳酸铵溶液。（现配现用） 2. 称取2.5gAGC-2040，加入100ml锥形瓶中以及100ml 5%碳酸铵溶液，加入搅拌子，以250转/min搅拌溶液1h。用0.45um针式过滤器过滤溶液。用移液枪抽取5ml过滤液，加入45ml纯水稀释后用原子吸收测试银浓度为K mg/L。需做空白对照M。银载量计算为： K÷2.5-M mg/L | 原子吸收分光光度计 | 银载量：0.15~0.25 mg/g |
| 成品安全测试 | 用专用客供滤壳，加入15g测试料，打胶密封后用超纯水以300ml/min流速冲洗10min后密闭静置14~16h。再接入超纯水打出100ml隔夜水，送检ICP测试银含量 | TDS笔（力辰TDS-10）、PH计（雷磁PH计）、ICP | 银离子增加量≤10ppb |