文件修订履历

| 版本 | 修订理由与内容简述 | 修订日期 | 拟定 |
| --- | --- | --- | --- |

| 制 定： |  | 发行副本章： |
| --- | --- | --- |
| 审 核： |  |  |
| 核 准： |  |  |

1 目的

规定自制料成品的检验方法和步骤，确保满足规定要求。

2 范围

适用于银嘉碱性料的质量检验工作。

3 职责和权限

本规范的实施者是质量管理中心，质量管理中心严格落实本规范，对实施过程及检验结果负责，并直接向总经理汇报。

对于本规范未能涵盖的特殊性形，品质部根据总经理授权进行处理。

4 取样要求

4.1 称取100kg原料放入混料机YG-100KG混合10分钟

4.2 混料一批100kg取样1个，每个样品400g

5 检验项目

| 检验项目 | 接受标准及方法 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 卫生安全 | 称料： 10g | 镉增加量≤0.0005mg/L 铅增加量≤0.001mg/L 铬增加量≤0.005mg/L 铁增加量≤0.06mg/L 锰增加量≤0.02mg/L 铝增加量≤0.02mg/L 铜增加量≤0.2mg/L 锌增加量≤0.2mg/L 银增加量≤0.005mg/L | - 1.称取10g材料加100ml纯水，摇匀浸泡24±1h，中速滤纸过滤； - 2.用icp-ms测试离子浓度。 |
| 性能 | 散料： 10g | ph增加量10.0-11.0 tds增加量≤100 镁增加量3.5-6.0mg/L 钙增加量4.0-6.0mg/L | - 1.称取10g材料加100ml纯水，摇匀浸泡30min，中速滤纸过滤； 2.记录tds、ph，用icp-ms测试离子浓度。 |
| 目数 | 称料： 200g | 40-80目占比≥95% | - 1.称取40-80目碱3料200g，进行震动筛分； - 2.称量目数区间占比。 |

6  检验结果处理方式

| 卫生安全 | 性能 | 目数 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合格 | 合格 | 合格 | 正常入库 |
| 不合格 | 合格/不合格 | 合格/不合格 | 报废 |
| 合格 | 不合格 | 合格/不合格 | 报废 |
| 合格 | 合格 | 不合格 | 重新筛分 |