文件修订履历

| 版本 | 修订理由与内容简述 | 修订日期 | 拟定 |
| --- | --- | --- | --- |

| 制 定： |  | 发行副本章： |
| --- | --- | --- |
| 审 核： |  |  |
| 核 准： |  |  |

1 目的

明确来料检验的工作方式、方法及控制流程，确保来料品质满足规范要求，并能有效根据流程实施控制。

2 范围

适用于银嘉Y料原料及成品的质量检验工作。

3 职责和权限

本规范的实施者是品质部，品质部严格落实本规范，对实施过程及检验结果负责，并直接向总经理汇报。

对于本规范未能涵盖的特殊性形，品质部根据总经理授权进行处理。对于本规范未能涵盖的特殊性形，品质部根据总经理授权进行处理。

4 取样要求

- 4.1 每50kg原料取样1个，每个样品200g

- 4.2 每50kg成品取样1个，每个样品200g

- 5工作程序

- 原料仓库收货后即通知品质部进行来料检验，品质部根据本规范进行检验作业，并填写《来料检验报告》，如果检验合格，则通知仓管将来料入库，如果检验不合格，则填写《来料品质问题反馈单》，发给采购部，由采购部推动供应商解决问题。

6 检验项目

6.1 原料（Y-CAS-23）

| 检验项目 | 接受标准及方法 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 性能 | 称料： 40g | 余氯去除率≥80% | - 1.称取40g 原料封装小T筒，进出水端用海绵压实； - 2.纯水加次氯酸钠加标，余氯含量2±0.2ppm； - 3.流速2L/min，冲2min取样测试余氯去除率。 |
| 卫生安全 | 称料： 10g | 镉增加量≤0.0005mg/L 铅增加量≤0.001mg/L 铬增加量≤0.005mg/L 铁增加量≤0.06mg/L 锰增加量≤0.04mg/L 铝增加量≤0.02mg/L 铜增加量≤0.2mg/L 锌增加量≤0.2mg/L 银增加量≤0.005mg/L 砷增加量≤0.001mg/L 镍增加量≤0.002mg/L | - 1.取10g来料，加入100ml浸泡液润洗两次，加100ml浸泡液浸泡24h±1h，中速滤纸过滤； - 2.用icp-ms测试离子含量。 |

6.2 成品（CAS-18）

| 检验项目 | 接受标准及方法 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目数 | 称料： 100g | +20目：≤15% -325目：≤10% | - 1.称取100g Y料成品，从上到下依次放20目、325目筛网进行震动筛分5min； - 2.称量计算各区间占比。 |

7  检验结果处理方式

7.1原料（Y-CAS-23）

| 检验项 | 性能 | 粒径 | 卫生安全 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验结果 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 处理方式 | 退货 | 退货 | 退货 |

7.2成品（CAS-18）

| 检验结果 | 合格 | 不合格 |
| --- | --- | --- |
| 处理方式 | 入库 | 重新筛分 |