文件修订履历

| 版本 | 修订理由与内容简述 | 修订日期 | 拟定 |
| --- | --- | --- | --- |

| 制 定： |  | 发行副本章： |
| --- | --- | --- |
| 审 核： |  |  |
| 核 准： |  |  |

1 目的

规定自制料成品的检验方法和步骤，确保满足规定要求。

2 范围

适用于钾长石的质量检验工作。

3 职责和权限

本规范的实施者是品质部，品质部严格落实本规范，对实施过程及检验结果负责，并直接向总经理汇报。

对于本规范未能涵盖的特殊性形，品质部根据总经理授权进行处理。

4 取样要求

4.1 每100kg取样1个，每个样品200g

5 检验项目

5.1 原料（Y-K-20120）

| 检验项目 | 接受标准及方法 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 卫生安全 | 称料： 10g | 镉增加量≤0.0005mg/L 铅增加量≤0.001mg/L 铬增加量≤0.005mg/L 铁增加量≤0.06mg/L 锰增加量≤0.02mg/L 铝增加量≤0.02mg/L 铜增加量≤0.2mg/L 锌增加量≤0.2mg/L 银增加量≤0.005mg/L 砷增加量≤0.001mg/L 镍增加量≤0.002mg/L | - 1.称取10g材料加100ml浸泡液润洗两次，加100ml浸泡液摇匀浸泡24±1h，中速滤纸过滤； - 2.用icp-ms测试离子浓度。 |
| 性能 | 散料： 10g | 钾增加量≥0.08mg/L | - 1.称取10g材料加100ml纯水润洗两次，加100ml纯水摇匀浸泡30min，中速滤纸过滤； 2.用icp-ms测试离子浓度。 |
| 目数 | 称料： 100g | 20-120目占比≥80% | - 1.称取20-120目钾长石100g，从上到下依次放20目、120目筛网进行震动筛分5min； - 2.称量目数区间占比。 |

5.2 成品（TB-20120）

| 检验项目 | 接受标准及方法 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 浊度 | 称料： 100g | 增加值≤50NTU | - 取100g来料，加入1000ml纯水，搅拌1min，浸泡1h，再搅拌1min，静置5min后，取其上清液，测试浊度及tds。 |
| tds |  | 增加值≤10 |  |

7  检验结果处理方式

7.1 原料（Y-K-20120）

| 检验项 | 卫生安全 | 钾增加值 | 目数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验结果 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 处理方式 | 退货 | 退货 | 退货 |
| 备注 | 全项合格，入库 |  |  |

7.2 成品（TB-20120）

| 检验结果 | 不合格 |
| --- | --- |
| 处理方式 | 重新清洗 |