文件修订履历

| 版本 | 修订理由与内容简述 | 修订日期 | 拟定 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 原料名称变更 | 2026/4/14 |  |
| A2 | 新加重金属含量测试 | 2026/8/15 |  |
| A3 | 删除物料BK1、BK1-DS10/06、BK1-DS02/10、BK1-A，新增物料BK2-D | 2026/9/22 |  |

| 制 定： |  | 发行副本章： |
| --- | --- | --- |
| 审 核： |  |  |
| 核 准： |  |  |

1 目的

规定SMS成品BK1系列及BK2系列料的检验方法和步骤，确保满足规定要求。

2 适用范围

适用于SMS成品BK1系列及BK2系列料的质量检验工作。

3 职责和权限

本规范的实施者是品质部，品质部严格落实本规范，对实施过程及检验结果负责，并直接向总经理汇报。

对于本规范未能涵盖的特殊性形，品质部根据总经理授权进行处理。

4 取样要求

每批次55~60kg取样1个，每个样品半包（约500g）

5 检验项目

5.1  BK1系列材料成品检验规范

| 检验项目 | 测试方法 | 测试仪器 | 检验标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水分 | 称5g 测试料，用水分检测仪测定。 | 水分仪 | ≤7% |
| 粒度 | 开启马尔文粒度仪，设置搅拌转速为2500转/分钟并启动搅拌，机器调零校正后进行测试，加入测试料，不开超声情况下，待遮光度稳定至5%~8%，启动测试，取平均粒度并记录 | 马尔文粒度仪 | BK1-D/10 D(10)：7~12um D(90)：:＜60um |
| 是否增粗判断 | 以上马尔文测试时，观察测试料加入水中漂浮情况 | 肉眼观察 | 有粉体漂浮水面 |
| 重金属含量测试 | 以无水氯化钙、碳酸氢钠、氯储备液配置标准浸泡液。称取10g材料倒入250ml一次性瓶中，加入100ml浸泡液密闭后，翻转1次，避光静置14~16h，并配置空白对照样。取样时再次翻转1次后，倒出储备液并用快速滤纸过滤。滤液再次用0.45um针式过滤器过滤，约10ml滤液加入一滴硝酸，送检ICP测重金属含量。空白对照需同步测试。 | ICP | 铝≤20 ppb 铁≤60 ppb 锰≤20 ppb 铜≤200 ppb 锌≤200 ppb 砷≤1 ppb 镉≤0.5 ppb 铅≤1 ppb 银≤5 ppb 总铬≤5 ppb 镍≤2 ppb |

5.2  BK2-B、BK2-D系列料成品检验规范

| 检验项目 | 测试方法 | 测试仪器 | 检验标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水分 | 称5g测试料，用水分检测仪测定。 | 水分仪 | ≤7% |
| 目数分布 | 取测试料 100g，用震动筛分机测定目数分布，筛网选用325，振动球放置5个，开启震动5min后停止，称取并计算目数分布。（注意：不开启超声） | 振动筛分机 | -325目≤16% |
| 是否增粗判断 | 称取1g左右物料，加入100ml水中，用玻璃棒搅拌约10圈后，观察测试料在水中分散状态 | 肉眼观察 | BK2-D：水中不完全分散，粉体明显漂浮水面 BK2-B：水中完全分散，无粉体漂浮水面 |
| 重金属含量测试 | 以无水氯化钙、碳酸氢钠、氯储备液配置标准浸泡液。称取10g材料倒入250ml一次性瓶中，加入100ml浸泡液密闭后，翻转1次，避光静置14~16h，并配置空白对照样。取样时再次翻转1次后，倒出储备液并用快速滤纸过滤，测试PH/TDS变化量。滤液再次用0.45um针式过滤器过滤，约10ml滤液加入一滴硝酸，送检ICP测重金属含量。空白对照需同步测试。 | ICP | 铝≤20 ppb 铁≤60 ppb 锰≤20 ppb 铜≤200 ppb 锌≤200 ppb 砷≤1 ppb 镉≤0.5 ppb 铅≤1 ppb 银≤5 ppb 总铬≤5 ppb 镍≤2 ppb |